### Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей аппаратов

| Исполнение аппарата по материалу | Тип аппарата | Кожух | Распределительная камера и крышка | Теплообменные трубы | Трубные решетки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 | ТП, ТН, ТУ, ХП, ХН, КП, КН, КХ, ИН, ИТ,ИП,ИХ,ИУ | Ст 3сп или 09Г2С |  | Ст 20 | 09Г2С |
| М2 | ТУ | Ст3сп или Ст20 из трубы | Сплав АМr2 | Сплав АМr5 или АМr6 |
| М3 | ТП, ХП, КП, КН | Ст 3сп или 09Г2С |  | Латунь ЛАМш 77-2-0,05 | 09Г2С+Л63 |
| М4 | ТП, ТУ,ИП,ИУ | Ст3сп или 09Г2С | Ст3сп+08Х13 или 09Г2С+08Х13 | 15Х5М или 12Х8 | 15Х5М |
| М8 | ТН, ХН, ИН, КН, ИП | 2Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
| М9 | ТН, ХН, ИН, КН, ИП | 10Х17Н13М3Т | 10Х17Н13М3Т | 10Х17Н13М3Т | 10Х17Н13М3Т |
| М10 | ТН, ХН, ИН, КН, ИП | 12Х18Н10Т | Ст3сп или 09Г2С | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
| М11 | ТН, ХН, ИН, КН, ИП | 10Х17Н13М2Т | Ст3сп или 09Г2С | 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т |
| М12 | ХН, КН, ХП, КП, ИТ, ТУ,КХ | Ст3сп или 09Г2С | Ст3сп или 09Г2С | 08Х22Н6Т (12Х18Н10Т) |
| М13 | ТП, ХП, КП, ТУ | Ст3сп или 09Г2С | Ст3сп или 09Г2С | 2Х18Н10Т |
| М17 | ТН, ИН, ИТ,ИП,ИХ-2 | 10Г2 или 09Г2С | 10Г2 или 09Г2С | 10Г2 | 09Г2С |
| М19 | ТН, ХН, КН | 08Х22Н6Т | Ст 3сп или 09Г2С | 08Х22Н6Т (12Х18Н10Т) |
| М20 | ТН, ХН, КН | 08Х21Н16М2Т | Ст 3сп или 09Г2С | 08Х21Н16М2Т (10Х17Н13М2Т) |
| М21 | ТН | 08Х22Н6Т |  | 08Х22Н6Т |
| М22 | ТН | 08Х21Н6М2Т (10Х17Н13М2Т) | 08Х21Н6М2Т (10Х17Н13М2Т) |
| М23 | ТН, ТК, ИН | Ст3сп или 09Г2С | 08Х22Н6Т (12Х18Н10Т) | 08Х22Н6Т (12Х18Н10Т) |
| М24 | ТН, ТК, ИН | Ст3сп или 09Г2С |  |  |  |
| М25 | ТН, ХН, КН, ИН | Ст3сп или 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| М26 | ТН, ХН, КН, ИН | Ст3сп или 09Г2С | 10Х17Н13М2Т |
| Б1 | ТП | Ст3сп+08Х13 или 09Г2С+08Х13 | 08Х13 | 12Х13 или 20Х13 |
| Б2 | ТП, ТУ, ТН, КН | Ст3сп + 12Х18Н10Т или 09Г2С+12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
|  | ХП | Ст3сп + 12Х18Н10Т или 09Г2С+12Х18Н10Т | Ст3сп |  |
| Б3 | ТП, ТУ, ТН, КН,ИП,ИУ | Ст3сп + 10Х17Н13М2Т или 09Г2С+10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т |  |
|  | ХН | Ст3сп + 10Х17Н13М2Т или 09Г2С+10Х17Н13М2Т | Ст3сп |  |  |
| Б6 | ТН, ИН, ИТ | Ст3сп или 09Г2С | Ст3сп + 12Х18Н10Т или 09Г2С+12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |  |
| Б7 | ТУ | Ст3сп + 08Х13 или 09Г2С+08Х13 | 12Х8 или 15Х5М | 15Х5М |
| Б8 | ТН | Ст3сп или 09Г2С | Ст3сп +10Х17Н13М2Т или 09Г2С+10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т |
| Б9 | ТН, КН | Ст3сп + 12Х18Н10Т или 09Г2С+12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |  |
| Б10 | ТН | Ст3сп + 10Х17Н13М2Т или 09Г2С+10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т |
| МТ10 | ТН | Титан ВТ1-0 | Ст3сп | Титан ВТ1-0 |  |
| МТ20 |  |  | Титан ВТ1-0 |  |  |

Допускается изготовление аппаратов из других материалов, допущенных к применению ПБ 03-578-03, ОСТ 26.260.482—2003, ОСТ 26-291-94. 
Допускается по согласованию с заказчиком, специализированной научно- исследовательской организацией и органами Ростехнадзора России применение материалов, указанных в ПБ 03-578-03, ОСТ 26.260.482—2003, ОСТ 26-291-94, но изготовленных по другим стандартам и техническим условиям, в том числе международным, если показатели качества материала по ним не ниже указанных в ПБ 03-578-03, ОСТ 26.260.482—2003, ОСТ 26-291-94.